# Bodenbesch. Küche mit Verbundabd. gem. ÖNORM EN 14891

Vorbemerkungen:

Der Anbieter (AN) hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der

auszuführenden Arbeiten zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten

zu berücksichtigen. Bedenken gegen die Art der in der Ausschreibung

vorgesehenen Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber (AG)

schriftlich mitzuteilen.

Zulässig ist nur die Verarbeitung eines Systems. Der Austausch einzelner

Systembestandteile gegen die Bestandteile anderer Systeme ist nicht gestattet.

Die Vorschriften der Unfallverhütung sind zu beachten.

Untergrundprüfung u. begleitende Prüfungen

Dem Arbeitsablauf entsprechend sind die tagesrelevanten Prüfungen täglich

der ÖBA im Bautagebuch dokumentiert vorzulegen, und der Schlussrechnung

gesammelt beizulegen.

Die Mindestanforderungen gem. Herstellervorschriften oder anerkannten

Verlegerichtlinien sind grundsätzlich einzuhalten.

Im Zuge der Eigenüberwachung sind nachfolgende Prüfungen vorzunehmen.

- Druckfestigkeit

- Haftzugfestigkeit

- CCM- Feuchtigkeitsmessungen

- Rautiefenbestimmung

- Überprüfung auf Hohllagen

- Ebenflächigkeit

- Abreissfestigkeit

- Untergrundtemperatur, Lufttemperatur, rel. Luftfeuchtigkeit

- Materialverbrauch und Chargennummern der verwendeten Produkte

Über die gesamte Dauer der Beschichtungsarbeiten und deren Aushärtung ist der

Taupunkt laufend an exponierten Stellen (stündlich) mittels geeigneten Datenloggern

zu ermitteln und zu protokollieren.

08.01.1	Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen

Trockene Bodenflächen durch staubfreies Kugelstrahlen intensiv behandeln,

um labile Teile sowie Verschmutzungen restlos zu entfernen. Randbereiche Eckausbildungen und Wandhochzüge (Höhe =15 cm über FOK) sind maschinell

von Hand nachzuarbeiten. Herstellen der Rautiefe laut gültiger IBF-Richtlini.

Im Anschluss an die Oberflächenvorbereitung ist die Bodenfläche gründlich

mit geeignetem Gerät zu entstauben. Die Anforderungen an den Untergrund

(wie z.B.: mind. Rautiefe, Haftzugfestigkeit, Mindestdruckfestigkeitsklasse

nach stat., Erfordernis, Restfeuchtigkeit, usw.) sind laut gültiger IBF-Richtlinie

zu erfüllen. Anfallender Strahlschutt ist vom AN zu entsorgen.

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m²	Einheitspreis:

08.01.2	Untergrundvorbereitung Diamantschleifen

Trockene Bodenflächen mit Diamant-Schleifscheibe intensiv anschleifen. Im Anschluss an die Oberflächenvorbereitung ist die Bodenfläche gründlich mit geeignetem Gerät zu entstauben. Die Oberfläche muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 MPa aufweisen. Anfallender Strahlschutt ist vom AN zu entsorgen.

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m²	Einheitspreis:		Alternativ

08.01.3	Untergrundvorbereiten Diamantschleifen Sockel-, Hochzugsfläche

Trockene Flächen mit Diamant-Schleifscheibe intensiv anschleifen. Im Anschluss an die Oberflächenvorbereitung ist die Bodenfläche gründlich mit geeignetem Gerät zu entstauben. Die Oberfläche muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 MPa aufweisen. Anfallender Strahlschutt ist vom AN zu entsorgen.

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m²	Einheitspreis:

08.01.4	Randfugenverschluss

Entfernen der Rand- und Trennstreifen auf eine Tiefe von ca. 1 cm.

Reinigen der Randfuge und verschließen der Randfuge mit einem

1-komp. Dichtstoff auf Polyurethanbasis.

Fabrikat:

Dichtstoff: Sikaflex®-PRO 3 od. glw.

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m	Einheitspreis:

08.01.5	Ichsenabdichtung gem. ETAG 022-1 für Boden- und Wand in Nassbereichen

Liefern und Verlegen eines flexiblen Dichtbandes in den Boden-Wand inkl.

allfälliger Untergrundvorbereitung auf porenfrei egalisierten, zementösen

Untergründen.

Fabrikat:

Grundierung normal saugender Untergrund: Sika® Primer-01 od. glw.

Dichtband: Sika®Sealtape F

Abdichtung 2-lagig: Sikalastic®-220 W od. glw.

Materialverbrauch:

Grundierung: ca. 0,2 kg/m² + Wasser je nach Saugfähigkeit

Abdichtung: ca. 1,35 kg/m² in 2 AG

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
 m	Einheitspreis:

Hohlkehle - Boden-Wandabschluss

08.02.1	Hohlkehle mit Hochzug

Herstellen von Hohlkehlen mit Radius 5 cm an allen Übergängen von horizontalen zu vertikalen Flächen (innenliegenden Boden/Wand-Ichsen) mit Epoxid-harzmörtel. Die Hohlkehle ist je nach Bauteilgegebenheiten (Bodenplatte/Decke, Wände/Säulen), beweglich, wandseitig zu entkoppeln oder starr auszubilden.

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m	Einheitspreis:

08.02.2	Hochzugskeil mit Hochzug

Herstellen von Hohlkehlen einer Schenkellänge von mind. 5 x 5 cm an allen Übergängen von horizontalen zu vertikalen Flächen (innenliegenden Boden/Wand-Ichsen) mit Epoxidharzmörtel. Die Hohlkehle ist je nach Bauteilgegebenheiten (Bodenplatte/Decke, Wände/Säulen), beweglich, wandseitig zu entkoppeln oder starr auszubilden.

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m	Einheitspreis:		Wahlposition

08.02.3	Hochzugsprofil, starr, vorgefertigt

Liefern und einbauen von vorgefertigten Hochzugsprofilen mit einem

Radius von ca. 4 cm und einer Höhe von 15 cm an allen innenliegenden Boden/Wand-Ichsen. Die Profile sind wandseitig zu entkoppeln und

mit einer Abschlussverfugung zu versehen. In die Position ist ein Beschichten

des Hochzuges bis 15 cm über fertiger FOK im gleichen Farbton wie die Bodenbeschichtung einzurechnen.

Fabrikat Hohlkehle: z.B.: Korte H150/40 od. glw.

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m	Einheitspreis:		Wahlposition

Fugenprofil Türbereich

01.03.1	Fugenprofil Türbereich schmal

Liefern, einbauen entsprechend den Herstellerrichtlinien und Verklebung

eines carbonverstärkten, hochbelastbaren, zähelastischen Dehnfugenprofils in ein ca. 5 mm dickes Klebebett mit systembezogenen 2-komp. EP-Kleber.

Inklusive einbinden und überarbeiten an das vorhandene Beschichtungssystem.

(System Sika® FloorJoint PS-30 XS)

Fabrikat Profil: Sika® FloorJoint XS od. glw.

Fabrikat EP-Kleber: Sikadur® Combiflex® CF Kleber od. glw.

Farbton: grau

Anforderungen:

metallfrei, überschleifbar, werkseitig vorgefertigt

Profilbreite: ca. 80 mm

Profildicke: ca. 15 mm

Fugenbreite horizontal: max. 5 mm

Fugenbewegung: max. 5 mm (-2/+3 mm siehe Produktdatenblatt)

Druckfestigkeit: ca. 60 N/mm² (DIN EN 196-1)

Biegezugfestigkeit: ca. 50 N/mm² (DIN EN 196-1)

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m	Einheitspreis:

08.03.2	Fugenprofil transparent oder farbig überarbeiten

Nach dem flächenbündigen Schleifen auftragen einer transparenten oder färbigen Versiegelung/Beschichtung der Sikafloor®-Reihe. Die Versiegelung/Beschichtung ist an

das angrenzende Bodensystem anzupassen. Die Dehneinlage ist dabei freizuhalten.

Inkl. der notwendigen Abdeck- bzw. Abklebearbeiten.

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m	Einheitspreis:

08.03.3	Dehnfugenprofil f. horizontaler Bewegung

Liefern, einbauen entsprechend den Herstellerrichtlinien und Verklebung

eines carbonverstärkten, hochbelastbaren, zähelastischen Dehnfugenprofils in ein ca. 5 mm dickes Klebebett mit systembezogenen 2-komp. EP-Kleber.

Inklusive einbinden an das vorhandene Beschichtungssystem.

(System Sika® FloorJoint PB-30 PD)

Fabrikat Profil: Sika® FloorJoint PD od. glw.

Fabrikat EP-Kleber: Sikadur® Combiflex® CF Kleber od. glw.

Farbton: grau

Anforderungen:

metallfrei, überschleifbar, werkseitig vorgefertigt

Profilbreite: ca. 250 mm

Profildicke: ca. 20 mm

Fugenbreite horizontal: max. 60 mm

Fugenbewegung: max. -5 bis max. +40 mm (siehe Produktdatenblatt)

Druckfestigkeit: ca. 80 N/mm² (DIN EN 196-1)

Biegezugfestigkeit: ca. 30 N/mm² (DIN EN 196-1)

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
 m	Einheitspreis:		Wahlposition

Entwässerung

08.04.1	 Bodengleiche Entwässerungsrinnen und Ausgusswannen

Liefern und versetzen von Entwässerungsrinnen aus Edelstahl mit

- der Sekundärrinnen.

- Fabrikat: Ausgusswanne BOWA 500x1200ASCHL

- Kastenrinne KARA 300

- Versetzmörtel: Sika® Monotop-452, Sikagrout – 312 od. glw.

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
 m	Einheitspreis:

# Beschichtung Küche

08.05.1	EP- Grundierung

Grundierung der Bodenflächen mit einem niedrigviskosen,
farblosen 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel.

Fabrikat: Sikafloor®-150/ -151 od. glw.

Materialverbrauch: ca.  0,35 – 0,6 kg/m²

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m²	Einheitspreis:

08.05.2	EP-Egal.-Kratzspachtelung, Porenverschluss, Rautiefe 0,5 – 1 mm

Egalisierung/Kratzspachtelung/Porenverschluss der Bodenflächen mit

einem 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel und Quarzsandzugabe sowie Zugabe

von Sika® Stellmittel T nach Bedarf.

Fabrikat: Sikafloor®-151 Epoxidharz-Bindemittel od. glw.

Je nach Anwendung wird die frische Egal.- Kratzspachtelung lose mit ca. 0,5 kg/m² Quarzsand 0,3 - 0, 9 mm abgestreut.

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m²	Einheitspreis:

08.05.3	 PUR- Schwimmschicht, zähelastisch, glatt, farbig, 1,5 mm

Liefern und Einbau einer Schwimmschicht auf die Verbundabdichtung mit

einem rissüberbrückenden, 2-komp. iCure-PU-Harz-Bindemittel, AgBB zugelassenen,

VOC- und geruchsarm, farbig, mit Quarzsand F 34 (0,1 - 0,3 mm) im

MV 1 : 0,5 gefüllt.

Fabrikat: Sikafloor®-3240 od. glw.

Materialverbrauch Bindemittel: ca. 1,9 kg/m²

Farbton: z.B.: ca. RAL 7032

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
 m²	Einheitspreis:

08.05.4	Einstreubeschichtung, farbig, zähelastisch, ca. 3 - 4 mm R 11

Beschichtung von Bodenflächen mit einem rissüberbrückenden,

2-komp. iCure-PU-Harz-Bindemittel mit Quarzsand F 34 im

MV bis zu max. 1 : 0,7 gefüllt, mit abgestreuter, rutschhemmender Oberfläche.

Die frische Beschichtung volldeckend mit Quarzsand 0,7 – 1,2 mm abstreuen.

Nicht gebundenen Sand nach der Aushärtung entfernen. Inkl. nachfolgender Deckversiegelung.

Fabrikat:

Einstreuschicht: Sikafloor®-3240 od. glw.

Versiegelung: z.B.:  Sikafloor®-390 od. glw.

Materialverbrauch:

Bindemittel für Einstreuschicht: ca. 1,9 kg/m²

Versiegelung: ca. 0,7 – 1,1 kg/m² je nach Rauigkeit und Körnung

Farbton: z.B.: ca. RAL 7032

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m²	Einheitspreis:

08.05.5	Az. Rutschfestigkeit R 12

Aufzahlung für die Erhöhung der Rutschfestigkeit im Bereich z.B.: Kistenwäsche, Krapfenfritöse usw.

- Lohn:	
	Sonstiges:	
 m	Einheitspreis:

08.05.6	An- bzw. Abschlussverfugung Gully, Rinnen, Abläufe

Allgemeinkategorie: Wartungsfuge gem. ÖNORM B 2207.

Nach dem Fertigstellen der Beschichtung, sind Anschlüsse an Gullys,

Rinnen, u.a. Einbauteile neu einzuschneiden und mit einem Dichtstoff auf

Polyurethanbasis dauerelastisch fachgerecht verschließen einschließlich

nicht Wasser saugendem Rundprofil aus Polyethylen-Schaumstoff und

notwendigen Primer.

Fabrikat:

Dichtstoff: Sikaflex®-PRO 3 od. glw.

Rundprofil: Sika Rundschnur PE

Angebotenes Erzeugnis:

- Lohn:	
	Sonstiges:	
m	Einheitspreis:		Wahlposition